# Пояснительная записка

Элективный курс  «Химики строят дом» предназначен для предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов. Он позволит вызвать интерес и желание изучать химию, помочь учащимся в самоопределении профиля и сознательного выбора будущей профессии. Материал элективный курс будет доступен учащимся 9-х классов, познакомит их со спецификой таких профессий, как инженер-строитель, архитектор, дизайнер.

Содержание данного элективного курса рассчитано на изучение в течении 12(13) часов и включает 9 тем занятий, из них предусмотрено: 3 лекции, 2 практических занятия, 2 экскурсии, 2 коллективные творческие работы. Предусмотрены различные формы контроля, которые учитывают индивидуальные особенности учащихся и разный уровень их подготовки.

Курс «Архитектурное материаловедение» входит в учебный план архитектурных специальностей. Для учащихся предпрофильных и профильных архитектурных классов важно знать свойства и применение материалов, используемых в строительстве зданий: при закладке фундамента, возведении стен, кровли, внешней и внутренней отделки зданий. Программа элективного курса достаточно адаптирована для 9-х классов, так как предполагает интересное, занимательное изложение достаточно сложных тем.

Содержание элективного курса позволяет развивать идеи, заложенные в базовом курсе химии, дополнять их новыми, что существенно расширяет кругозор учащихся, повышает воспитательный потенциал обучения, позволяет повысить учебную мотивацию учащихся и проверить свои способности в естественнообразовательной области «химия». Вместе с тем содержание курса позволяет ученику любого уровня включаться в учебно-познавательный процесс.

Содержание курса позволяет соблюдать принцип тесной связи науки и практики, что обеспечивает сознательное и основательное усвоение сведений о химических производствах, об использовании тех или иных веществ в строительстве, что составляет основу формирования политехнических знаний.

При проведении отдельных занятий курса используется технология деятельностного подхода, которая обеспечивает активное включение учащегося в процесс самостоятельного построения им нового знания и позволяет проводить разноуровневое обучение, способствует процессу самоопределения и помогает учащемуся адекватно оценить себя.

Учебно-тематическое планирование курса

| № п/п | Наименование разделов и тем | Всего часов | В том числе | Образовательный продукт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лекции | семинары | практич. занятия |  |
| 1 | Строительные материалы на основе керамики | 2 | 1 | 1 |  | сообщения и рефераты |
| 2 | Практическая работа «Определение плотности и теплопроводности кирпичей» | 1 |  |  | 1 | отчет, составление таблицы |
| 3 | Строительные материалы на основе стекла | 2 | 1 | 1 |  | сообщения и рефераты |
| 4 | Строительные материалы на основе вяжущих веществ | 2 | 1 | 1 |  | сообщения и рефераты |
| 5 | Стекло, бетон, цемент – анализ компонентов. |  |  |  | 1 | Практическая работа, Таблица |
| 6 | Экскурсия в стеклодувную лабораторию ОАО «ХИМПРОМ» г. Новочебоксарск | 1 |  |  |  | отчет по экскурсии |
| 7 | Реставрация керамики, фарфора, стекла – так ли это сложно? | 1 |  |  | 1 | Практическая работа |
| 8 | Экскурсия на «Новочебоксарский завод строительных материалов» | 1 |  |  |  | отчет по экскурсии |
| 9 | Коллективная творческая работа «Строим дом» | 1 |  | 1 |  | защита проектов, организация круглого стола |
| 10 | Контрольная работа по теме «Силикатная промышленность» | 1 |  |  |  | Письменная работа |
| 111 | Керамика и уют дома. | 1(2) |  | 1(2) |  | рефераты, сообщения, письменный отчет |
|  |  | 14 | 3 | 6 | 3 |  |

# Содержание программы

Тема I. Строительные материалы на основе керамики (2часа)

Занятие 1

Строительные материалы на основе керамики. История возникновения керамики. Сырье для производства керамики. Основы производства керамики. Классификация керамических изделий по назначению.

Демонстрации: схемы по производству, классификации керамических изделий. Коллекция природных минералов.

Занятие 2

Стеновые и кровельные керамические материалы: кирпичи, керамические камни, черепица.

Отделочные керамические материалы: для наружной облицовки зданий (лицевой кирпич, керамические плиты, терракота); внутренней отделки (плитка для полов, стен). Специальные виды керамических материалов.

Демонстрации: образцы керамических изделий, рисунки, видеофильм, буклеты, книги

Практическая работа (1 час)

Занятие 3

Практическая работа «Определение средней плотности и теплопроводности кирпичей». Средняя плотность определяется по массе, объему. Теплопроводность определяется по плотности. Материалы и оборудование: коллекция различных видов кирпичей, весы, линейка, калькулятор.

Тема II. Строительные материалы на основе стекла (2 часа)

Занятие 4

Строительные материалы на основе стекла. Общие сведения: история возникновения стекла, его физические свойства: плотность, оптические свойства, химическая стойкость, хрупкость. Получение стекла на основе природного и вторичного сырья (сравнительная характеристика). Классификация изделий из стекла по назначению.

Демонстрации: коллекция природных минералов, схемы и таблицы по производству стекла и его состава.

Занятие 5

Основные виды строительных материалов на основе стекла: листовое стекло различного назначения и применения, отдельное стекло (декоративные, витражные стекла), стеклопакеты, стеклоблоки, стекловолокно, пеностекло, ситаллы.

Демонстрации: коллекция различных видов стекол и изделий из стекла, рисунки, иллюстрации зданий, видеофильм, альбомы, буклеты.

Тема III. Строительный материалы на основе вяжущих материалов (2 часа)

Занятие 6

Строительные материалы на основе вяжущих веществ. Классификация вяжущих веществ. Сырье для их производства. Неорганические вяжущие вещества: известь, цемент, гипсовые и др. Краткая характеристика свойств, получения, применения. Органические вяжущие вещества: битумы, синтетические полимеры и олигомеры. Краткая характеристика свойств, применение.

Демонстрации: коллекция природных минералов, органических и неорганических вяжущих веществ.

Занятие 7

Материалы на основе вяжущих веществ: растворы (известковые, известково-гипсовые, цементные, специальные), бетоны (тяжелые, легкие, специальные), железобетон, шлакобетон. Общая характеристика, свойства, применение.

Демонстрации: коллекция материалов на основе вяжущих веществ,  рисунки, схемы, видеофильм «Керамика. Цемент. Стекло».

Занятие 8

Практическая работа «Стекло, бетон, цемент – анализ компонентов». См. приложение.

## Экскурсия (1 час)

Занятие 9

Экскурсия на ОАО « ХИМПРОМ» г. Новочебоксарска, в стеклодувную мастерскую. Знакомство со способами выдувания стекла, обработки края стеклянных изделий.

Практическая работа (1 час)

Занятие 10

Виды разрушения стекла: радужная пленка, отделяющиеся чешуйки, поверхностная и сквозная коррозия, полимерные пленкообразователи. Реставрация керамических изделий.

Экскурсия (1 час)

Занятие 11

Экскурсия на «Новочебоксарский завод строительных материалов». Знакомство с основными этапами производства силикатного кирпича, тротуарной плитки и других изделий на основе местного сырья: мела, песка, глины. Знакомство с основными профессиями производства.

Творческая работа «Строим дом» (1 час)

Занятие 12

Творческая работа «Строим дом». Применение полученных знаний по строительным материалам на основе керамики, стекла, минеральных вяжущих веществ для решения экспериментального творческого задания. Необходимые материалы дня: фундамента, возведения стен наружной и внутренней облицовки, выведения крыши, остекления окон.

Демонстрации: рисунки, иллюстрации, мультимедийная презентация проекта по архитектуре, альбомы, книги.

Заключительное занятие (семинар) (1-2 часа)

Занятие 13

Творческая работа. Обобщающий урок-игра: «Керамика и уют в доме».Виды керамики внутри дома, их актуальность. Керамические предметы быта – какие лучше? Декоративность керамики.

Демонстрации: рисунки, иллюстрации, альбомы, книги, различные виды керамической посуды, плитки.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Задачи контрольной работы по теме «Силикатная промышленность»

| 1 | Сколько потребуется сырья (соды, известняка, кварцевого песка) для получения 1 т натриевого стекла? |
| --- | --- |
| 2 | Сколько потребуется оксида кремния (IV), содержащего 0,2 массовые доли примесей, чтобы получить 6,1 кг силиката натрия? |
| 3 | Так называемое нормальное стекло содержит 13% оксида натрия, 11,7% оксида кальция и 75,3% оксида кремния. Выразите состав стекла формулой (в виде соединений оксидов) |
| 4 | Вычислите, какая масса стекла должна получиться из шихты состава: 150 кг кварцевого песка, 38 кг кальцинированной соды и 30 кг мела, если пренебречь потерями и принять, что указанные материалы содержат по 2% примесей |
| 5 | Важнейшими составными частями портландского цемента являются силикаты кальция, имеющие состав: CaO – 73,7%, SiO2 – 26,3%; CaO – 65,1%, SiO2 – 34,9%. Сколько молей оксида кальция CaO приходится в каждом из этих соединений на 1 моль SiO2? |
| 6 | В металлургии кислотность шлаков измеряется отношением общей массы кислорода, связанного в кислотных оксидах, к массе кислорода, связанного в основных оксидах. Вычислите кислотность шлака такого состава: 44% оксида кремния, 12% оксида кальция и 34% оксида железа (II) |
| 7 | Определите массовую долю оксида свинца в хрустале, если его состав соответствует формуле NaO2 . PbO . 6SiO2? |
| 8 | С помощью каких реакций можно осуществить следующие превращения: а) H2SiO3 → SiO2 → Si → K2SiO3→ K2O . CaO . 6SiO2 (стекло) б) NaCl → Na → Na2O Ca → Ca(OH)2 →CaCO3 → CaO Na2O . CaO . 6SiO2 (стекло) Na2SiO3 → H2SiO3 → SiO2 |
| 9 | Объясните, почему водный раствор измельченного натриевого стекла окрашивает лакмус в синий цвет? Ответ поясните уравнениями реакций. |
| 10 | Состав минерала асбеста можно выразить формулой 3MgSiO3 . CaSiO3. Определите массовую долю оксида кремния (IV) в асбесте. |
| 11 | Массовая доля карбоната кальция в известняке составляет 90%. Какую массу известняка надо взять для получения гашеной извести (гидроксида кальция) массой 20 кг? |
| 12 | Определите массу негашеной извести, образующейся при прокаливании 100 кг известняка, содержащего 12% примесей, если выход продукта составляет 75% от теоретически возможного? |

Ожидаемый результат

У ч а щ и е с я   д о л ж н ы   з н а т ь: общие физические,  химические свойства и состав важнейших строительных материалов ( цемент, бетон, стекло, кирпич, керамика) и их применение; качественные реакции на важнейшие катионы и анионы.

У ч а щ и е с я   д о л ж н ы   у м е т ь: давать определения важнейшим понятиям и пользоваться этими понятиями; решать расчетные задачи с использованием веществ, применяемых в строиельстве.

#### Литература

- Ахметов Н.С. Неорганическая химия. М.: Просвещение, 1992. – 295с.

- Брозовский Д.И. и др.. Товароведение хозяйственных товаров. М.: Экономика, 1989. – 103 с.

- Володин В. А. Энциклопедия для детей: Химия. Т.17/гл. 5 М.: Мир, 2001. – 575 с.

- Иванова М. А., Кононова Н.П. Химический демонстрационный эксперимент. М, Учебное пособие для хим. спец. вузов – 48 с.

- Гольдфарт Я.Л., Ходаков Ю.В. и др.. Сборник задач и упражнений по химии.М.: Просвещение, 1987. – 153 с.

- Краузер Б., Фримантл М. Лабораторный практикум. М.: Химия, 1995 . Учебное пособие – 74 с.

- . Крицман В. А. Книга для чтения по неорганической химии. В 2 ч.: ч.2/  М.: Просвещение, 1992. – 231 с.

- Кукушкин Ю.Н. Химия вокруг нас: Справ. Пособие. М.: Высш. Шк., 1992. – 192 с.

- Пирожников Л.Б. Занимательно о нерудных материалах. М.: Стройиздат, 1991. – 210с.

- Попов К.Н., Каддо М.Б. Строительные материалы и изделия: Учеб. М.: Высшая школа, 2001. – 87 с.

- Хомченко Г.П., Цитович И.К. Неорганическая химия. М.: Высшая школа, 1998.– 352 с.

- Харлалепович Г.Д., Семенов А.С., Попов В. Многоликая химия. М., 1992. – 311 с.

#### Список рекомендованной литературы для учащихся

1.   Володин В. А. Энциклопедия для детей: Химия. Т.17/гл. 5 М.: Мир, 2001. – 575 с.

- Гольдфарт Я.Л., Ходаков Ю.В. и др.. Сборник задач и упражнений по химии.М.: Просвещение, 1987. – 153 с.

- Крицман В. А. Книга для чтения по неорганической химии. В 2 ч.: ч.2/  М.: Просвещение, 1992. – 231 с.

- Кукушкин Ю.Н. Химия вокруг нас: Справ. Пособие. М.: Высш. Шк., 1992. – 192 с.

- Пирожников Л.Б. Занимательно о нерудных материалах. М.: Стройиздат, 1991. – 210с.

- Харлалепович Г.Д., Семенов А.С., Попов В. Многоликая химия. М., 1992. – 311 с.

КОНСПЕКТ УРОКА

«КЕРАМИКА И УЮТ ДОМА»

цель урока : углубить знания о керамике, знать виды сырья, пигменты, используемые для керамики, овладеть приёмами определения видов керамики по черепкам, закрепить имеющиеся навыки – вычисление массовой доли элемент в веществе, составление формул, написание уравнений химических реакций.

Оформление. На доске в классе в качестве эпиграфа написаны слова: Дом – мой милый дом. Рядом с эпиграфом можно  разместить красочные плакаты с изображениями античной керамики. На столе учителя может находиться разнообразная керамическая посуда, образцы керамической плитки, черепки керамических изделий. Дети работают в группах, на столах постелены скатерти, стоят разнообразные керамические чашки, заварочные чайники, сахарницы, молочники.

Во время первой, теоретической части урока, ученики внимательно слушают выступления товарищей и пьют чай.

Теоретическая основа выступлений учащихся.

Керамические изделия для внутренней облицовки зданий. Они делятся на две группы: для облицовки стен и покрытия полов. Внутренние стены облицовывают плитками двух видов: майоликовыми  и фаянсовыми. Основными требованиями, предъявляемыми к ним, являются водонепроницаемость и огнестойкость. Кроме того, они должны отвечать еще более строгим эстетическим требованиям ( внешний вид, точность размеров).

Майоликовые плитки изготавливают из тугоплавких глин с добавкой 20% мела. С лицевой стороны плитки покрывают глазурью. Это необходимо для обеспечения полной водонепроницаемости и высоких декоративных качеств.

Фаянсовые плитки изготавливают из тугоплавких глин с добавкой кварцевого песка.

Лицевую сторону покрывают глазурью.

Применяют плитки для внутренней отделки стен ванных комнат, кухонь, туалетов .Они могут иметь квадратную форму, но могут быть фигурными.

Плитки для полов должны быть практически водонепроницаемыми, чтобы надежно защищать несущие конструкции перекрытий от увлажнения. Какова особенность плиток для пола? Они должны стойко сопротивляться истиранию, не давать пыли и легко мыться, не впитывать жидкостей и хорошо противостоять действию кислот и щелочей.

Плитки для пола подразделяют на керамические и мозаичные. Керамические плитки могут быть самой разнообразной геометрической формы. Мозаичные плитки бывают квадратными и прямоугольными, разного цвета.Тыльная сторона плиток для пола рифлёная для более прочного сцепления с раствором. Лицевая поверхность также рифлёная, в целях уменьшения скольжения.

Санитарно-технические изделия. Их делят на три группы: из фаянса, санитарного фарфора и из полуфарфора. Что они собой представляют? Прежде всего необходимо сказать, что производство санитарно-технической керамики имеет свои особенности. Сырьём служат беложгущиеся  огнеупорные глины и каолины с такими добавками, как кварц и полевой шпат. От состава смеси зависит то, какой будет получен материал (фаянс или …), а также физико-механические показатели изделий.

Фаянс содержит 45-65% белых огнеупорных глин, 25-40% кварца и 10-15% полевого шпата. Изделия из фаянса отличаются пористым черепком, который пропускает воду, поэтому все их покрывают глухой или прозрачной глазурью различных оттенков.

Полуфарфор содержит 40 45% белых огнеупорных глин 40-45% кварца, 10-15% полевого  шпата. Изделия имеют полуспёкшийся черепок, присутствует водопоглощение 3-5% и поэтому их покрывают глазурью.

Санитарный фарфор содержит белых огнеупорных глин 40-60%, кварца 20-30%,полевого шпата 20-30%. Он имеет белый, хорошо спёкшийся остеклованный черепок, который непроницаем для воды и газов и обладает высокой термической и химической стойкостью, высокой механической прочностью.

К санитарно-технической строительной керамике относят оборудование санитарных узлов и кухонь (ванны, умывальники, унитазы и т.д.)

За последние годы в строительную практику вошли керамические канализационные трубы взамен чугунных и железобетонных. Они отличаются большой устойчивостью к действию агрессивных вод и блуждающих электрических токов. Сырьё: пластичные тугоплавкие или огнеупорные глины. Трубы формуют, сушат,   потом снаружи и внутри покрывают кислостойкой глазурью.

И наконец самая притягательная керамика в доме – ПОСУДА (терракота, майолика, каменная посуда, фарфор).

Терракота – разновидность грубой керамики. Она известна с эпохи неолита, т.е. более 5000 тыс. лет до н.э. Слово терракота итальянское. Его дословный перевод обожжённая земля. Терракота выпускается промышленностью в виде неглазурованных однотонных керамических изделий с пористым черепком красного, коричневого или кремового цветов(зависит от условий обжига). Пример – цветочные горшки. Глины для производства терракоты распространены довольно широко.

Майолика близка по свойствам и качеству к терракоте, только в отличие от последней покрыта глазурью. Глазурь придаёт изделию влагонепроницаемость, предохраняет от загрязнений, улучшает внешний вид, повышает прочность.

Каменная посуда. Она начала производится в Германии в XVI в. Эта посуда характеризуется чрезвычайно плотным белым или окрашенным черепком. Черепок не просвечивает даже в тонких слоях и характеризуется водопоглощением, не превышающим 7%. Сырьём для каменной керамики служит глина, смешанная с полевым шпатом, кварцем, шамотом и другими веществами. Обжиг проводили при температуре 1200-1280 С. В XVIII в. Всемирную известность получила каменная посуда английской фирмы Дж. Веджвуда. Её отличительная особенность состоит в барельефной декорировке поверхности ваз, бортов тарелок и другими мелкими фигурками и арабесками (стилизованными листьями, цветами) одного цвета на общем фоне изделия другого цвета, например, белый барельеф по зелёному и синему фону.

Фарфор – самая благородная керамика. Это материал, состоящий из каолина, глины полевого шпата и кварца. Его характерные признаки: белый цвет, отсутствие пористости, высокая прочность, термическая и химическая стойкость. Для хозяйственного фарфора ценится просвечиваемость.

Китай – родина фарфора, он был известен уже в 220 г. до н.э. В сравнительно больших количествах китайский фарфор стал ввозиться в Европу в середине XVI в. Естественно, что в разных странах были попытки открыть секрет производства фарфора. Рецептуру европейского фарфора разработал в 1703 г. немецкий физик Эренфрид Чирнгауз, который в 1707 г. привлёк к своим работам Беттгера. В 1708 г. Чирнгауз внезапно умирает и Беттгер выдаёт себя за изобретателя состава и технологии производства фарфора. В 1715 г. он основывает знаменитую и по сей день Майсенскую фарфоровую фабрику.

В России состав фарфора был разработан Д. И. Виноградовым в 1746г. и налажено его производство на императорском заводе под Петербургом (ныне фарфоровый завод им. М. В. Ломоносова).

Природа создала благоприятные предпосылки для изобретения фарфора именно в Китае. Дело в том, что в провинции Цзянь –си близ города Дзинь-дэ-чжэнь имеются неисчерпаемые запасы уникального минерала – «фарфорового камня», благоприятный состав которого значительно упрощает составление композиции фарфоровой массы. Конечно, в любом ремесле есть свои секреты и нюансы. Например, для улучшения формовочных свойств сырья фарфоровая масса, шедшая на изготовление знаменитого китайского фарфора «яичной скорлупы», т.е. изделий с очень тонкими стенками, выдерживалась в закрытом состоянии в земле по 100 лет!

Обычно проводят два обжига фарфоровых изделий. Первый обжиг – с целью спечь изделие и обеспечить ему определённую пористость и прочность, достаточную для глазурования водной суспензией. Второй обжиг необходим для расплавления глазури на поверхности изделия и осуществления её взаимодействия с материалом черепка.

Фарфоровые изделия весьма разнообразны по своему химическому составу, по свойствам и назначению. Приведём несколько наиболее известных типов фарфора и их характерные особенности.

Фарфор бисквитный – матовый, без глазури.

Фарфор костяной – мягкий фарфор, непременной составной частью которого является зола костей крупного рогатого скота, состоящая главным образом из фосфата кальция. В настоящее время её иногда заменяют природными фосфатами кальция. Изготовленные из костяного фарфора изделия характеризуются высокой белизной, просвечиваемостью и декоративностью. Первое производство в Англии.

Фарфор фриттованный – хорошо просвечиваемый мягкий фарфор, производимый во Франции с 1738 г. Он содержит 30-50% каолина, 25-35% кварца,25-35% богатой щелочью стекольной фритты. Фритты – композиционные добавки к фарфоровой массе, обеспечивающие образование стекловидной фазы, а следовательно, и обуславливающие просвечиваемость фарфора. В состав фритт входят: песок, сода, селитра, гипс, поваренная соль и измельчённое свинцовое стекло.

РОСПИСЬ ФАРФОРОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Роспись фарфоровых изделий бывает подглазурная и надглазурная, Краски для подглазурной росписи должны выдерживать температуру политого глазурного обжига. Поэтому их набор ограничен. Они не должны разлагаться и растворяться в глазури при обжиге. В качестве керамических красок в настоящее время используют исключительно оксиды металлов. Оксид кобальта даёт синий цвет, никеля – коричневый, меди – зелёный или сине-зелёный, хрома – зелёный, марганца – коричневый или фиолетовый. железа – жёлтый или красный, урана – жёлтый.

Надглазурными красками также являются оксиды металлов. Они закрепляются на поверхности сплавлением с глазурью при третьем – «декоративном» обжиге, осуществляются при относительно невысоких температурах (770-850 С). Поэтому палитра этих красок значительно шире, чем подглазурных, но они стираются с черепка при долгом употреблении. Для лучшего сплавления надглазурных красок с глазурью их предварительно смешивают с флюсами (легкоплавкими стёклами), которые придают краскам дополнительный блеск. На оттенке красок отражаются состав и характер флюса. В состав красителей надглазурных красок входят Fe2O3 . Al2O3 – желто-красный цвет,   Co2O3 . Mn3O4 . Cr2O3 – черный, 0.25Fe2O3 . ZnO – светло-коричневый,  Fe2O3 . Cr2O3 -  коричневый,  CoO . Al2O3 – голубой,   Cr2O3 – зеленый и др.

Практическая часть

- Каждой группе выдаётся коллекция керамических черепков.

Задание: определить по керамическим черепкам к каким видам они относятся.(Групповая работа 5-7 мин)

- Отчёт групп у доски.(15 мин)

- Работа с формулами. Задание: вычислить массовую долю алюминия и кремния в веществах, используемых в качестве сырья для керамических изделий.(Работа в парах 5-7 мин).См. таблицу №1.

- Работа по красящим пигментам. Задания: а) запишите формулы веществ по их названиям; б) определите тип оксида; в) напишите возможные уравнения реакций взаимодействия этих оксидов с серной кислотой.( Каждый в группе, по цепочке, работает с одной формулой. Результат на скорость и качество).См. таблицу №2.

Подведение итогов.

- По итогам теоретической и практической части выбрать победителей в игре.

- Ещё раз сформулировать цель урока. Узнать мнения ребят о достижении цели урока.

- Что можно улучшить?

Обсуждение проходит за чашкой чая.

Таблица 1

| Название | Формула | Al, % | Si, % | Ca, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Каолинит | Al2(Si2O5)(OH)4 |  |  |  |
| Полевой шпат | K2O .Al2O3. 6SiO2 |  |  |  |
| Корунд (глинозём) | Al2O3 |  |  |  |
| Бокситы | Al2O3.H2O |  |  |  |
| Гипс | CaSO4. 2H2O |  |  |  |
| Известняк | CaCO3 |  |  |  |
| Кварц | SiO2 |  |  |  |

Таблица 2

| Название | Формула | Характер оксида | Уравнение хим. реакции |
| --- | --- | --- | --- |
| Оксид кобальта (II) |  |  |  |
| Оксид кобальта (III) |  |  |  |
| Оксид железа (III) |  |  |  |
| Оксид меди (II) |  |  |  |
| Оксид никеля (III) |  |  |  |
| Оксид марганца (II) |  |  |  |
| Оксид алюминия |  |  |  |

# Text boxes

Министерство образования и молодежной политики ЧР

Чувашский Республиканский институт образования

Программа элективного курса

«Химики строят дом»

Выполнила: Бондаренко Ольга Игоревна

учитель химии МОУ «СОШ №13»

г. Новочебоксарск